투고용 논문 DEVSIM 기반 4H-SiC 평판형 MOSFET 공정 결과 파라미터의 다중 온도 역추정과 LLM 보조 적응형 실험 선택 (Multi-Temperature Inverse Estimation of Process-Outcome Parameters and LLM-Assisted Adaptive Experiment Selection for 4H-SiC Planar MOSFETs Using DEVSIM) 요 약 공개형 TCAD인 DEVSIM으로 4H-SiC 평판형 MOSFET의 300 K·423 K DC 특성을 계산하고, 이 특성으로 JFET 폭, P-well 도핑, 유효 계면전하를 역추정하였다. 특징에 측정 잡음을 넣었을 때 423 K 특징을 함께 쓰면 가우시안 과정 역추정의 정규화 오차가 0.112에서 0.072로 줄었고, 선형 Ridge 모델에서도 비슷하게 줄었다. 423 K 데이터를 채널 이동도 온도지수 0과 −1로 다시 계산해 같은 지수로 학습·평가하면 오차 감소율은 35%와 32%였다. 그러나 기준 지수(+1)로 학습한 모델을 이 데이터에 적용하면 오차가 0.537과 0.928로, 300 K만 쓴 모델(0.112)보다 컸다. 다섯 가지 물리 가정을 섞어 학습한 사후 분석에서는 22~29%의 감소가 유지되었다. 불확실도 기반 선택은 무작위보다 시뮬레이션을 12~20% 줄였으나 Sobol 순서와 비슷하였고, 결정론적 검증기로 출력을 거른 LLM 보조 선택은 불확실도 선택보다 낫지 않았다. Abstract This paper uses DEVSIM to estimate three latent process-outcome parameters of a 4H-SiC planar MOSFET (JFET width, P-well doping and effective interface charge) from DC characteristics simulated at 300 K and 423 K. With measurement noise added to the features, including the 423 K features lowered the normalized error of a Gaussian-process inverse model from 0.112 to 0.072, and a linear ridge model gave a similar reduction. When the 423 K data were re-simulated with channel-mobility temperature exponents of 0 and −1 and the model was trained on the same exponent, the reduction was 35% and 32%. A model trained with the nominal exponent gave errors of 0.54 and 0.93 on these data. Post-hoc training on randomly mixed physics assumptions kept a 22–29% reduction. Uncertainty sampling needed 12–20% fewer simulations than random sampling, similar to a Sobol sequence, and an LLM-assisted selector filtered by a deterministic validator was not better than uncertainty sampling. Keywords : 4H-SiC MOSFET, DEVSIM, Inverse estimation, Model mismatch, Active learning

그림 1. (a) 4H-SiC 평판형 MOSFET half-cell 단면(half-pitch 3.5 µm·채널 길이 0.5 µm 고정, 드리프트층 축약 표시)과 추정 파라미터, (b) 다중 온도 시뮬레이션–특징 추출–역추정 및 표본 선택 흐름

Fig. 1. (a) Half-cell cross-section of the 4H-SiC planar MOSFET (half-pitch 3.5 µm, channel length 0.5 µm, drift layer abbreviated) and estimated parameters, (b) workflow of multi-temperature simulation, feature extraction, inverse estimation and sample selection.

Ⅰ. 서  론

4H-SiC MOSFET은 고전압·고온 전력 변환에 널리 쓰이지만[1,2], JFET 폭, P-well 도핑, SiO2/SiC 계면전하 같은 공정 결과의 편차는 문턱전압(Vth)과 온저항(Ron,sp)을 함께 바꾼다. P-well 도핑 증가와 음의 계면전하 증가는 모두 Vth를 높이고 JFET 폭 증가와 채널 이동도 증가는 모두 전류를 늘리므로, 측정 특성만으로 원인을 역추정하기 어렵다. 온도는 이 혼동을 풀 추가 정보가 될 수 있다. 드리프트층 이동도는 온도가 오르면 감소하지만 채널 이동도의 온도 의존성은 계면 상태에 따라 달라지며[2], 도핑에 의한 Vth 성분도 온도에 따라 변한다. 한편 TCAD는 계산 비용이 커서 효율적인 실험 설계가 필요하고, 대규모 언어 모델(LLM)을 실험 계획에 쓰려는 시도도 있다[3].

Müting 등은 상용 1.2 kV SiC MOSFET에 보정한 TCAD로 공정 편차의 영향을 평가했고[4], TCAD 데이터로 공정 조건에서 특성을 예측하는 기계학습[5]과 LLM 에이전트로 TCAD 코드를 생성해 소자를 최적화하는 연구[6]도 보고되었다. 이들 연구가 공정 조건에서 특성을 예측하거나 소자를 최적화하는 방향이었다면, 본 논문은 300 K·423 K 특성에서 공정 결과를 추정하고 423 K 물리 가정을 바꿨을 때 오차가 어떻게 달라지는지 계산하였다. LLM은 시뮬레이션 후보를 고르는 데만 쓰고 그 출력을 결정론적 검증기로 걸렀다.

해석에는 공개형 TCAD인 DEVSIM[7]을 사용하였고, 다음 세 가지를 확인하였다. RQ1은 423 K 특성을 더했을 때 역추정 오차가 얼마나 줄고 그 감소가 423 K 물리 가정에 따라 어떻게 달라지는지, RQ2는 적응형 표본 선택이 무작위·Sobol 표본보다 시뮬레이션 수를 줄이는지, RQ3는 LLM 보조 선택이 수치적 불확실도 선택보다 나은지이다. RQ3에는 차이가 없다는 귀무가설을 두었고, 각 시험의 예상 결과는 분석이나 시뮬레이션 전에 별도 문서로 남겼다. 항복과 장기 신뢰성은 다루지 않았다.

Ⅱ. 시뮬레이션 모델 및 검증

1. 소자 구조와 물리 모델

그림 1(a)의 half-cell은 1.2 kV급 설계를 참고한 평판형 구조로, 게이트 산화막 50 nm, P-well 1×1017 cm−3, JFET 영역 2×1016 cm−3, 드리프트층 10 µm·1×1016 cm−3이다. Poisson 방정식과 전자 연속방정식을 Scharfetter–Gummel 이산화[8]로 풀고, 불완전 이온화(N 66 meV, Al 191 meV)[9], 도핑·온도 의존 이동도[10], SRH 재결합을 포함하였으며 물성값은 문헌 고찰[11]을 따랐다. 채널 이동도는 벌크와 표면 성분을 결합한 식 (1), (2)로 두었다.

μn−1 = μbulk−1(N, T) + e−y/λ μsurf−1(T)	(1)

μsurf(T) = 20 sμ(T/300 K)γ cm2/V·s,  γ ∈ {+1, 0, −1}	(2)

여기서 y는 계면으로부터의 거리, λ = 3 nm, sμ(0.8~1.2)는 추정하지 않는 채널 이동도 배율(교란 변수)이다. 기준 모델은 γ = +1이며 γ = 0, −1은 강건성 시험에만 쓴다. 계면은 면전하 σ = q[Qf + Qit,eff(T)](Qf = 1×1012 cm−2 고정)로 두었고, 기준 모델에서 Qit,eff는 온도와 무관하다. 강건성 시험에서는 그 크기가 고온에서 줄어드는 경우를 식 (3)으로 검토한다.

Qit,eff(T) = Qit,eff(300)·[1 − r(T − 300)/123]	(3)

T의 단위는 K이고 r ∈ {0, 0.1, 0.3}이다. Qit,eff는 음수이므로 식 (3)은 그 절댓값을 줄이며, 모든 설계점에 같은 r을 적용한다. 추정 대상은 300 K에서 정의한 Qit,eff이고 r은 역추정 모델에 주지 않는다. 정공은 소스/바디와 평형으로 두는 단극성 근사를 썼다. 423 K에서도 접합 생성전류(2×10−16 A/cm2 이하)는 특징 추출의 최소 전류(약 3×10−7 A/cm2)보다 9자릿수 이상 작고, VDS ≤ 5 V에서 충돌 이온화는 무시된다.

2. 추정 파라미터와 특징

추정 대상은 공정 결과를 나타내는 잠재 파라미터 θ = (WJFET, Npw, Qit,eff)로, 범위는 WJFET·Npw 기준값의 ±20%, Qit,eff −1.5~−0.5×1012 cm−2이다. 소자 간 편차에 중요한 에피 도핑[4]은 고정하였다. WJFET 편차는 마스크 피치를 고정한 채 자기정렬 경계가 이동하는 것으로 정의하였다. 각 온도에서 VDS = 0.1 V 전달 특성과 VGS = 18 V 출력 특성을 계산하고, 특징 벡터 xT를 6개 스칼라(Vth(1×10−4 A/cm 정전류), SS, log gm,max, log Ion, log Ron,sp, log ID(VDS = 2 V))와 11개 전달곡선 표본 log ID(VGS = 4~20 V)로 구성하였다. 특징 집합은 S1 = x300(17차원), S2 = [x300, x423](34차원), S3 = [S2, x423 − x300](51차원)이다.

3. 모델 검증

1차원 PN 다이오드의 내장전위·불완전 이온화율과 MOS 커패시터의 평탄대 전압은 해석해와 5 mV 이내로 일치하였다. 그림 2에서 300 K→423 K에 Vth는 3.765→3.530 V, SS는 112.5→155.7 mV/dec, Ron,sp는 2.00→2.87 mΩ·cm2로 변하였다. 사용한 메시(1.1만 노드)는 fine 메시 대비 Vth 0.07 mV, Ron,sp 0.9% 이내였고, Qit,eff에 따른 Vth 이동은 −qΔQit/Cox와 1 mV 이내로 일치하였다. 상용 1.2 kV 소자의 데이터시트[12]에서는 25 °C에서 150 °C로 갈 때 Vth가 2.9 V에서 2.4 V로, RDS(on)이 80 mΩ에서 144 mΩ으로 변한다. 본 모델도 방향은 같지만 변화폭(0.24 V, 43%)은 더 작다. 측정 소자에서는 고온에서 계면 트랩 전자가 방출되어 Vth가 더 낮아지는데[13] 본 모델은 이를 넣지 않았으며, 이 가정을 바꾼 계산은 4장 2절에 있다.

그림 2. 시뮬레이션 검증: (a) 전달 특성(VDS = 0.1 V), (b) 출력 특성(VGS = 18 V), (c) fine 메시 대비 드레인 전류 차이(300 K), (d) Qit,eff에 따른 Vth 이동과 해석해

Fig. 2. Model verification: (a) transfer characteristics (VDS = 0.1 V), (b) output characteristics (VGS = 18 V), (c) drain-current difference from the fine mesh (300 K), (d) Vth shift versus Qit,eff with the analytic line.

Ⅲ. 실험 설계 및 역추정

1. 민감도 분석

표 1은 각 변수를 +20% 바꿨을 때의 특징 변화이다. Npw와 Qit,eff는 Vth를 각각 +485, +464 mV로 거의 같게 바꾸지만, 본 모델에서 SS(+3.4%)와 Vth 온도 이동(−10.9 mV)은 Npw에만 반응한다. WJFET와 μch는 300 K에서 모두 Ion을 높이지만, 채택한 이동도 모델에서는 423 K에서 드리프트 이동도가 감소하고 채널 이동도가 증가하므로 WJFET의 민감도는 커지고(+3.1→+4.5%) μch의 민감도는 작아진다(+7.8→+3.6%). 따라서 본 모델에서 Npw와 Qit,eff는 SS와 Vth 온도 이동으로, WJFET와 μch는 두 온도에서의 Ion 민감도 차이로 구분할 수 있다.

표 1. 각 변수 +20% 변화에 따른 특징 변화(300 K/423 K)

Table 1. Feature changes for a +20% change of each parameter (300 K/423 K).

| Feature (+20%) | WJFET | Npw | Qit,eff | μch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔVth (mV) | 0/0 | +485/+474 | +464/+464 | −13/−13 |
| SS (%) | 0/0 | +3.4/+3.8 | 0/0 | −0.2/−0.1 |
| gm,max (%) | +0.6/+1.2 | −4.7/−5.1 | −1.2/−0.6 | +16.2/+11.8 |
| Ion (%) | +3.1/+4.5 | −3.0/−1.7 | −1.3/−0.6 | +7.8/+3.6 |
| Ron,sp (%) | −3.1/−4.3 | +3.1/+1.7 | +1.3/+0.7 | −7.3/−3.5 |
| ID(2 V) (%) | +3.3/+4.7 | −3.4/−1.9 | −1.4/−0.7 | +8.3/+3.8 |
| ΔVth,T (mV)* | 0.0 | −10.9 | 0.0 | −0.4 |

*ΔVth,T: change of Vth(423 K) − Vth(300 K) from the baseline (3.765 V at 300 K, 3.530 V at 423 K).

2. 데이터, 잡음 모델과 역추정

4차원(θ, sμ) Sobol 후보 512점(풀)과 독립 무작위 시험점 128점을 두 온도에서 계산(1,280회)하였다. 측정 잡음은 특징 단계에서 독립 정규잡음으로 더하였다. 표준편차는 Vth 10 mV, SS·gm,max 2%, Ion·Ron,sp·ID(2 V) 1%, 전달곡선 표본 2%이며, 전류 1%는 측정기 정확도(0.1~0.2%)[14]에 반복 측정 변동과 자기발열의 재현 오차를 더한 값이다. 표본 전류는 잡음 후 1×10−11 A/cm 하한에서 절단하였고, 특징 간 잡음 상관은 무시하였으며 풀과 시험 집합에는 서로 다른 잡음 실현을 썼다. ‘2배 잡음’은 모든 표준편차를 두 배로 한 경우이다. 역추정 모델(가우시안 과정(GP)[15], 랜덤 포레스트(RF), extra trees, 선형 Ridge)은 표준화한 특징에서 θ를 예측하며, 성능은 각 변수의 절대오차를 DOE 범위로 나눠 평균한 MAEnorm과, 시험점별 오차 차이의 짝지은 부트스트랩(5,000회) 95% CI로 평가하였다. 국소 식별성은 Stage A의 ±10% 중앙차분 자코비안 J(6개 스칼라, 4개 변수)와 대각 잡음 공분산 Σ로 Cramér–Rao 하한 √diag[(JTΣ−1J)−1]을 계산해 점검하였다.

3. 적응형 표본 선택

풀 기반 회고적 능동학습[16]으로 모든 정책에 같은 초기 무작위 60점과 예산(10점×6회)을 주고, S2 특징과 RF 역추정 모델로 시드 10개를 반복하였다. 비교한 정책은 네 가지이다. 무작위와 Sobol 순서[17]는 학습 모델을 쓰지 않는 기준선이고, 불확실도 정책과 LLM 보조 정책은 현재까지의 학습 데이터에서 만든 정보로 후보를 고른다. 불확실도 정책은 정규화된 설계 변수 p에서 S2 특징을 예측하는 순방향 RF의 트리 간 표준편차를 특징 평균한 u(p)를 구하고, u 상위 30개 후보에서 u(p)·d(p)(d: 학습점과 이미 고른 점까지의 최소 거리)가 최대인 점을 10회 순차 선택한다. LLM 보조 정책은 u 상위 20개 후보의 설계값·u·d와 학습 데이터 교차검증 오차를 Claude(claude-sonnet-5-5)에 주고, 선택 ID와 사유 코드를 JSON 스키마 구조화 출력[18]으로 받는다. 응답은 결정론적 검증 함수가 후보 포함 여부, 중복, 개수(10개), 근거 길이(400자 이하)를 확인해 하나라도 어기면 그 라운드는 불확실도 정책의 선택을 쓴다.

4. 강건성 시험

고온 물리 가정의 영향을 보기 위해 423 K 특성만 다시 계산하였다(300 K 물리는 동일). 변형은 식 (2)의 γ = 0, −1과 식 (3)의 r = 0.1, 0.3이며, 각각 풀·시험점 640점을 재계산하였다(2,560회, 모두 수렴). 평가는 ① 같은 물리로 학습·평가(해당 가정에서 다중 온도 정보의 유용성), ② 기준 물리로 학습하고 변형 물리로 평가(모델 불일치에 대한 취약성), ③ 사후 분석인 가정 무작위화 학습으로 나눈다. ③은 총 512개 풀 점 각각의 423 K 데이터를 다섯 가정(기준, γ = 0, −1, r = 0.1, 0.3) 중 하나에서 균등 무작위로 가져와(116/90/95/105/106점) 학습하되 가정의 종류는 입력하지 않으므로, 기준 학습과 총 공정점 수와 실행 예산이 같다. 모든 시나리오는 같은 128개 시험점을 쓴다. 또한 학습에 없는 기생 직렬저항을 시험 데이터에만 적용하였다. 소자별 면적 정규화 저항 ρs ~ U(0.1, 0.3) mΩ·cm2(두 온도에 동일)를 드레인 측 집중저항 Rs = ρs/W(W: half-cell 폭)로 두고, 저장된 곡선을 식 (4)로 변환한 뒤 특징을 다시 계산하였다.

ID,ext = ID/(1 + IDRs/VDS),   ID,ext = f(VDS − ID,extRs)	(4)

앞의 식은 선형 영역의 Ion, 전달곡선 표본, gm,max에, 뒤의 식은 출력곡선 f에서 ID(2 V)를 이분법으로 구하는 데 쓰고 Ron,sp에는 ρs를 더하였다. Vth·SS 영역에서는 IDRs ≪ VDS이므로 두 특징은 그대로 두었다. 이는 재시뮬레이션이 아닌 1차 근사이다. 코드·설정·결과는 버전과 함께 기록하였으며 심사 후 공개한다.

Ⅳ. 결과 및 고찰

1. 다중 온도 특징의 효과(RQ1)

그림 3(a)와 같이 기본 잡음에서 GP의 MAEnorm은 S1 0.112, S2 0.072로 S2가 36% 작았다(S2−S1 95% CI [−0.049, −0.031]). 변수별로는 WJFET가 0.108→0.051(−53%), Npw가 0.157→0.113(−28%), Qit,eff가 0.071→0.052(−27%)였고, 2배 잡음에서도 WJFET 오차는 46% 줄었다. 같은 DEVSIM 실행 수로 비교해도(그림 3(b)) 120회에서 S2(60점)는 0.084, S1은 480회에서도 0.113이었다. S3는 0.073으로 S2와 차이가 없었다. 선형 Ridge에서도 S1 0.117, S2 0.073으로 GP와 비슷한 차이가 나타나, 이 개선은 모델 종류보다 입력 특징과 관련된 것으로 보인다. 국소 하한으로 계산한 S2/S1 비(WJFET 0.38, Npw 0.59, Qit,eff 0.58)도 실제 개선 순서와 같았다.

그림 3. 역추정 오차(시험 128점, GP): (a) S1 대비 S2(기본·2배 잡음, 오차 막대: 부트스트랩 95% CI), (b) 동일 DEVSIM 실행 수 비교(S1 n점, S2 n/2점, 시드 5개)

Fig. 3. Inverse-estimation error (128 test points, GP): (a) S1 versus S2 at nominal and doubled noise (error bars: bootstrap 95% CI), (b) comparison at equal DEVSIM runs (S1 n points, S2 n/2 points, 5 seeds).

2. 고온 물리 가정에 대한 강건성

표 2. 423 K 물리 가정에 따른 S2의 평균 MAEnorm(기본 잡음, GP, S1 = 0.112)

Table 2. Mean MAEnorm of S2 under 423 K physics assumptions (nominal noise, GP, S1 = 0.112).

| 423 K physics | Matched S2 | S2−S1 (95% CI) | Nominal-trained S2 | Randomized S2† |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline (γ = +1, r = 0) | 0.072 | [−0.049, −0.031] | — | 0.082 |
| γ = 0 | 0.073 | [−0.048, −0.030] | 0.537 | 0.083 |
| γ = −1 | 0.076 | [−0.045, −0.027] | 0.928 | 0.088 |
| r = 0.1 | 0.057 | [−0.065, −0.046] | 0.084 | 0.079 |
| r = 0.3 | 0.033 | [−0.091, −0.068] | 0.132 | 0.080 |
| Series R* | — | — | 0.261 | — |

†Post hoc: each of the 512 pool points drawn from one of five assumptions, assumption label not used as input. *Device-specific 0.1–0.3 mΩ·cm2, test data only, exploratory (S1 = 0.378).

표 2에서 423 K 데이터를 지수 0, −1로 다시 계산하고 같은 지수로 학습·평가하면 S2 오차는 0.073, 0.076으로 S1(0.112)보다 35%, 32% 작았고, S2−S1의 95% CI는 세 지수 모두 0 미만이었다. 지수가 +1, 0, −1로 바뀌는 동안 WJFET 개선률은 53, 47, 36%로 줄었지만 Npw·Qit,eff 개선률은 27~31%에 머물렀다. 고온에서 채널 이동도가 증가한다는 가정이 없어도 S2의 개선은 남았으며, WJFET 개선이 준 것은 채널과 드리프트 이동도의 온도 의존성 차이가 줄었기 때문으로 해석된다. r = 0.1, 0.3에서 개선률이 49%, 70%로 커진 것은 식 (3)에 따라 423 K Vth가 Qit,eff에 비례해 더 이동하기 때문이며, r = 0.3의 개선은 Npw(78%)와 Qit,eff(77%)에 집중되었다. 기준 물리로 학습한 모델에서는 γ = −1 데이터의 gm,max가 38% 낮아 학습 범위를 벗어났고, S2 오차가 S1보다 컸다. 사전 예측에서는 γ = 0 데이터에도 기준 모델의 S2가 S1보다 나을 것으로 보았으나 실제 오차는 S1의 약 5배였다. 다섯 가정을 섞어 학습한 사후 분석에서는 S2가 다섯 시험 모두에서 S1보다 22~29% 작았다(2배 잡음 13~21%). 직렬저항을 시험 데이터에 넣으면 S1, S2 오차가 0.378, 0.261로 커져, 보정 없이 정량 추정에 쓰기는 어렵다.

3. 적응형 선택의 효과(RQ2)

그림 4에서 불확실도 정책은 무작위 대비 최종 오차를 0.0025(95% CI [−0.0039, −0.0009]) 줄였고, 무작위의 최종 정확도에 약 106점에서 도달해 시뮬레이션을 약 12% 절감하였다. Sobol 순서도 −0.0023으로 비슷하였고, 2배 잡음에서는 두 정책 모두 무작위와 유의한 차이가 없었다. 초기 표본이 30점이면 절감률은 약 20%(Sobol 24%)였으며, Sobol 순서와 차이가 작아 이 실험에서는 절감의 상당 부분이 후보를 고르게 배치한 효과로 보인다.

그림 4. 표본 선택 정책 비교(S2, RF, 시드 10개): (a) 학습곡선, (b) 최종 라운드의 짝지은 차이(부트스트랩 95% CI)

Fig. 4. Comparison of sample-selection policies (S2, RF, 10 seeds): (a) learning curves, (b) paired differences at the final round (bootstrap 95% CI).

4. LLM 보조 선택(RQ3)

LLM 응답 60회 중 59회가 검증을 통과하였다. 형식 오류가 없었던 것은 JSON 스키마가 형식을 강제했기 때문이고, 거절된 1회는 스키마에 넣지 않은 근거 길이 제한(400자)을 검증 함수가 걸러낸 경우였다. LLM은 불확실도 상위 10개 중 평균 63%만 골랐고, 선택한 10개의 분포는 59회 중 56회에서 상위 10개보다 넓었다. 최종 오차는 LLM 0.1250, 불확실도 0.1238로, 차이 +0.0012의 95% CI [−0.0008, +0.0035]가 0을 포함해 차이가 없다는 귀무가설을 기각할 수 없었다. 사유 코드는 59회 중 55회에서 6개 중 5개를 나열해 선택 이유를 구분하지 못했다. 후보가 상위 20개로 좁혀져 있고 정책 간 차이가 시드 간 변동과 비슷한 것이 원인으로 보인다.

Ⅴ. 결  론

423 K 특성을 더하면 GP 역추정 오차가 0.112에서 0.072로 줄었고 Ridge에서도 비슷하게 줄었다. 423 K 데이터를 채널 이동도 지수 0, −1로 다시 계산해도 같은 지수로 학습하면 S2 오차는 0.073, 0.076이었으나, 지수 +1로 학습한 모델을 적용하면 0.537, 0.928로 커졌다. 직렬저항을 넣은 시험에서도 S1, S2 오차가 0.378, 0.261로 커졌다. 다섯 가정을 섞어 학습하면 오차가 0.079~0.088이었지만 실제 물리가 이 다섯 가정 안에 있다는 보장은 없으므로, 실측 소자에 적용하려면 측정한 온도 특성으로 가정의 범위를 먼저 정하고 직렬저항을 보정해야 한다. 적응형 선택은 시뮬레이션을 12~20% 줄였으나 Sobol 순서와 비슷하였고, LLM 선택은 불확실도 선택과 통계적으로 구분되지 않았다. 모든 결과는 단극성 2차원 구조 하나와 가정한 잡음에서 얻은 것이며 실측 곡선으로는 검증하지 않았다.

REFERENCES

[1] B. J. Baliga, Fundamentals of Power Semiconductor Devices, 2nd ed., Springer, 2019.

[2] T. Kimoto and J. A. Cooper, Fundamentals of Silicon Carbide Technology, Wiley-IEEE Press, 2014.

[3] D. A. Boiko, R. MacKnight, B. Kline, and G. Gomes, “Autonomous chemical research with large language models,” Nature, vol. 624, pp. 570–578, Dec. 2023.

[4] J. Müting, P. Natzke, A. Tsibizov, and U. Grossner, “Influence of process variations on the electrical performance of SiC power MOSFETs,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. 68, no. 1, pp. 230–235, Jan. 2021.

[5] J. Ha, G. Lee, and J. Kim, “Machine learning approach for characteristics prediction of 4H-silicon carbide NMOSFET by process conditions,” in Proc. IEEE Region 10 Symp. (TENSYMP), 2021.

[6] G. Fan, T. Ma, X. Sun, X. Wang, K. L. Low, and L. Shao, “AgenticTCAD: A LLM-based multi-agent framework for automated TCAD code generation and device optimization,” in Proc. Design, Automation and Test in Europe Conf. (DATE), 2026.

[7] J. E. Sanchez, “DEVSIM: A TCAD semiconductor device simulator,” J. Open Source Softw., vol. 7, no. 70, p. 3898, 2022.

[8] D. L. Scharfetter and H. K. Gummel, “Large-signal analysis of a silicon Read diode oscillator,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. 16, no. 1, pp. 64–77, Jan. 1969.

[9] M. Ikeda, H. Matsunami, and T. Tanaka, “Site effect on the impurity levels in 4H, 6H, and 15R SiC,” Phys. Rev. B, vol. 22, no. 6, p. 2842, Sep. 1980.

[10] M. Roschke and F. Schwierz, “Electron mobility models for 4H, 6H, and 3C SiC,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. 48, no. 7, pp. 1442–1447, Jul. 2001.

[11] J. Burin, P. Gaggl, S. Waid, A. Gsponer, and T. Bergauer, “TCAD parameters for 4H-SiC: A review,” arXiv:2410.06798, 2025.

[12] Cree, Inc., C2M0080120D Silicon Carbide Power MOSFET Data Sheet, Rev. D, 2019.

[13] S. Yu, M. H. White, and A. K. Agarwal, “Experimental determination of interface trap density and fixed positive oxide charge in commercial 4H-SiC power MOSFETs,” IEEE Access, vol. 9, pp. 149118–149124, 2021.

[14] Keysight Technologies, B1505A Power Device Analyzer/Curve Tracer Data Sheet.

[15] C. E. Rasmussen and C. K. I. Williams, Gaussian Processes for Machine Learning, MIT Press, 2006.

[16] B. Settles, “Active learning literature survey,” Comput. Sci. Tech. Rep. 1648, Univ. of Wisconsin–Madison, 2009.

[17] I. M. Sobol’, “On the distribution of points in a cube and the approximate evaluation of integrals,” USSR Comput. Math. Math. Phys., vol. 7, no. 4, pp. 86–112, 1967.

[18] Anthropic, “Structured outputs,” Claude Platform Documentation, https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/structured-outputs.